## Slide 1
Synthèse de zéolithes de taille nanométrique pour la capture du CO₂
Année scolaire : 2024-2025
Master de Chimie analytique et environnement
Soutenu le 01 juillet 2025 par :
AIT ABDELLAH ABDELHAY
Encadrée par :
Mr Mathias Barreau
Mme Fatim ezzahra Merfouk
Jury :
Mr Edwin Clatworthy
Mme Thomas Karine
Mme Aurélie Vicente

## Slide 2
PLAN
2
3
4
Introduction
Résultats et Discussion
Matériels et méthodes
Conclusions
5
1
Objectifs de stage

## Slide 3
Les émissions de CO2 dans l’industrie posent des problèmes au niveau environnemental :
Le réchauffement climatique
Fonte des glaciers
Phénomènes météorologiques extrêmes
Perte de biodiversité ….
Parmi les solutions proposées pour pallier ce problème on trouve le CCS, le CCU et l'ICCU.
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
Capture du CO2 et stockage dans des réservoirs souterrains (aquifères, gisements épuisés, etc.)
1 CCS
Capture du CO2 pour le réutiliser dans l'industrie ou la fabrication de produits
2 CCU
3 ICCU
Processus combiné de capture et d'utilisation du CO2 dans un système intégré
Due à L’utilisation de matériaux adsorbants comme les zéolithes

## Slide 4
Qu’est-ce qu’une zéolithe ?
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
My/nn+​[(SiO2​)x​(AlO2​)y​]⋅zH2​O
Solide cristallin microporeux (famille des tectosilicates)
Réseau régulier de tétraèdres TO₄ (T = Si, Al…)
Canaux et cavités de taille moléculaire (3–20 Å)
Application
Filtration
Adsorption
Catalyse
Plus de 250 types de zéolithes existent, classés selon la taille et la forme des pores.
Environ 40 types présentent des pores de type 8MR
Structure de zéolithe RUT

## Slide 5
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Objectif de stage
Conclusion
rut 28T
rte 16T
Structure de zéolithe RUT
PBU
SBU
CBU
Combinaison des différents tétraèdres
Combinaison des différents SBUs
Combinaison des différents CBUs
Diamètre de (3-4,5 Å)
Zéolithe à petit pores

## Slide 6
Echange ionique
Réduire le rapport Si/Al
Synthèse de nanozéolithe RUT
Capture de CO2
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Objectif de stage
Conclusion

## Slide 7
Synthèse de nanozéolithe RUT
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Objectif de stage
Conclusion
1 Al2O3 : 13,2 TMAOH : 22 SiO2 : 400 H2O
Les paramètres clés varié : Quantité de l’eau, Rapport molaire Si/Al, Source d’agent structurant
Introduction
Al2(NO3)3. 9H2O

## Slide 8
Echange ionique par (H+)
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Objectif de stage
Conclusion
Introduction

## Slide 9
Echange ionique par (Na⁺, Ca²⁺ et Mg²⁺ )
Na-RUT
Ca-RUT
Mg-RUT
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Objectif de stage
Conclusion
Introduction

## Slide 10
Technique d’analyses
DRX
MEB-EDS
ATG-DTG
TPD
FTIR in situ
Structure, Cristallinité, Pureté.
Morphologie, Répartition en taille.
Analyse des éléments
Stabilité thermique, pertes de masse.
Vérifier la physisorption et la chimisorption
Suivi de la désorption en fonction de Température du CO2.

## Slide 11
Référence RUT (IZA)
NZ-TMAOH400 Calciné
NZ-TMAOH400 Non Calciné
NZ-EAU400 Calciné
NZ-EAU400 Non Calciné
NZ-EAU600 Calciné
NZ-EAU600 Non Calciné
Synthèse réussie d’une nanozéolithe RUT.
Pics stables après calcination → structure stable.
Élargissement des pics → cristallites nanométriques.
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
Analyse structurale : DRX
- Effet de l’eau, et Agent structurant

## Slide 12
- Effet de l’eau, et Agent structurant
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
Analyse morphologique : MEB
La morphologie des nanozéolithes RUT évolue avec la teneur en eau du gel de synthèse.
Particules initiales (~20 nm) : plaques agglomérées. Puis les particules deviennent plus dispersées et sphériques à mesure que l’eau diminue.

## Slide 13
eau
OSDA
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
ATG-DTG
- Effet de l’eau, et Agent structurant
50–120 °C : Première élimination de l’eau.
120–300 °C : Second élimination de l’eau.
600–650 °C : Décomposition partielle de l’OSDA faiblement retenu.
650–800 °C : Décomposition de l’OSDA piégé dans les micropores.

## Slide 14
La structure cristalline est conservée pour NZ-RUT-3 (Si/Al = 7,5).
Les autres échantillons deviennent amorphes.
Analyse structurale : DRX
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
- Effet de Rapport molaire Si/Al et Agent structurant
Notes: Plusieurs échantillons de nanozéolithes RUT ont été synthétisés en faisant décroître le rapport molaire Si/Al.

## Slide 15
L’échange ionique n’altère pas la charpente cristalline.
Pics supplémentaires observés dans l’échantillon échangé au Na⁺, probablement dus à des résidus d’impuretés.
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
Analyse structurale : DRX
- Echange ionique

## Slide 16
- Echange ionique
Na-NZ EAU400
Aucune modification morphologique après échange ionique.
Ca-NZ EAU400
Mg-NZ EAU600
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
Analyse morphologique : MEB

## Slide 17
La stabilité thermique est conservée après échange ionique.
sauf pour l’échantillon Na⁺ (chute supplémentaire → lavage insuffisant)
ATG-DTG
- Echange ionique
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage

## Slide 18
 | % atome de Si | % atome d’Al | Si/Al expérimental | Si/Al théorique
RUT NZ-EAU600 | 34,2 | 3,6 | 9,5 | 11
RUT NZ-EAU400 | 28,5 | 3,1 | 9,2 | 11
NZ-RUT-3 | 66,3 | 9,9 | 6,7 | 7,5
RUT NZ-TMAOH880 | 34,5 | 2,8 | 12,3 | 11
 | % atome de Si | % atome d’Al | % atome de M | Si/Al Exp | Si/Al Th | M/Al Exp | M/Al Th
Na-RUT | 89,27 | 8,34 | (Na) 2,40 | 10,70 | 11 | 0,29 | 1
Ca-RUT | 87,63 | 8,88 | (Ca) 3,27 | 9,86 | 11 | 0,36 | 0,5
Mg-RUT | 90,24 | 8,88 | (Mg) 0,88 | 10,16 | 11 | 0,10 | 0,5
- Echange ionique
Réduction du rapport Si/Al observée de NZ-EAU400/NZ-EAU600 vers NZ-RUT-3.
La confirmation du succès de l’échange ionique (Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺)
Le ratio molaire M/Al évalue l’efficacité de l’échange ionique
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
Analyse quantitative : EDS
- Effet de Rapport molaire Si/Al et Agent structurant

## Slide 19
73 µmol/g
104 µmol/g
215 µmol/g
La zéolithe Ca-RUT présente des sites actifs capables de retenir le CO₂ par physisorption et chimisorption.
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
Désorption de CO2 à température programmée
Physisorption
Chimisorption
La chimisorption dû à la construction de carbonate.

## Slide 20
H-RUT
Ca-RUT
Présence de CO₂ chimisorbé dans le cas de Ca-RUT indique toujours la construction de carbonate, ce qui est prometteur pour des applications de capture et de conversion du CO₂.
L’adsorption de CO₂ peut être modulée en ajustant la nature du cation.
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
In situ FTIR : adsorption-désorption de CO2
CO2 chimisorbé
CO2 physisorbé
CO2 chimisorbé
CO2 physisorbé

## Slide 21
Introduction
Mode expérimental
Résultats de caractérisation
Conclusion
Objectif de stage
Synthèse de la zéolithe RUT à l’échelle nanométrique a été réussi pour la première fois, sans agglomérats.
Réduction légère du rapport Si/Al, avec une optimisation reste encore nécessaire.
Échange ionique effectué avec succès sauf le cas de Na-RUT qui contient des impuretés.
Le mécanisme de chimisorption du CO₂ observées avec Ca-RUT indique la construction de carbonate.

## Slide 22
Merci de votre aimable Attention

## Slide 23
Synthèse de zéolithes de taille nanométrique pour la capture du CO₂
Année scolaire : 2024-2025
Master de Chimie analytique et environnement
Soutenu le 01 juillet 2025 par :
AIT ABDELLAH ABDELHAY
Encadrée par :
Mr Mathias Barreau
Mme Fatim ezzahra Merfouk
Jury :
Mr Edwin Clatworthy
Mme Thomas Karine
Mme Aurélie Vicente

## Slide 24
 | Al2O3 | TMAOH | SiO2 | H2O | Na2O | Gel
 | Al (NO3)3.9H2O | TMAOH.5H2O | Ludox AS-30 |  |  | Si/Al
NZ-EAU600 | 1 | 13,2 | 22 | 600 |  | 11
NZ-EAU400 | 1 | 13,2 | 22 | 400 |  | 11
NZ-EAU200 | 1 | 13,2 | 22 | 200 |  | 11
NZ-RUT-3 | 1 | 13,2 | 15 | 400 |  | 7,5
NZ-RUT-4 | 5 | 13,2 | 22 | 400 |  | 2,2
NZ-RUT-5 | 2 | 13,2 | 20 | 400 |  | 5
NZ-RUT-6 | 2 | 13,2 | 12 | 400 |  | 3
NZ-RUT-7 | 2 | 13,2 | 16 | 400 |  | 4
NZ-RUT-8 | 1 | 10 | 14 | 400 |  | 7
NZ-RUT-9 | 1 | 7 | 14 | 400 |  | 7
NZ-RUT-10 | 1 | 10 | 14 | 400 | 6 NaCl | 7
 |  | TMAOH |  |  |  | 
NZ-TMAOH880 | 1 | 13,2 | 22 | 880 |  | 11
NZ-TMAOH600 | 1 | 13,2 | 22 | 600 |  | 11
NZ-TMAOH400 | 1 | 13,2 | 22 | 400 |  | 11
Tableau 1 : Compositions molaires des gels utilisés pour la synthèse des nanozéolithes de type RUT